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低电阻&高透过率
ITO/FTO导电基材及白玻璃
系列产品

北京华敏科技

2026年09月
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浏览全部导电基材及白玻璃产品
	高透ITO玻璃（无AR）
	超高透ITO玻璃（+AR）
	高透FTO玻璃（无AR）
	柔性ITO基底（无AR）
	超白/普白玻璃（无ITO)

	1) ITO-001-1.1（12欧）
	1）01-ITO-AR-1.1（12欧）
	1）01-FTO-2.2（8欧）
	1）PET-ITO（6-8欧）
	1）钠钙白玻璃（不同厚度）

	2) ITO-002-1.1（10欧）
	2）02-ITO-AR-1.1（10欧）
	2）02-FTO-2.2（14欧）
	2）PEN-ITO（6-8欧）
	2）铝硅白玻璃（不同厚度）

	3) ITO-003-0.7（10欧）
4) ITO-004-1.1（12欧)
5) ITO-005-1.1（15欧)
	3）03-ITO-AR-1.1（13欧）
4）03-ITO-AR-0.7（13欧）
	3）03-FTO-1.1（14欧）
4）新04-FTO-2.2（8欧）
	[bookmark: _GoBack]
	3）硼硅白玻璃（不同厚度）
4）凹槽玻璃（定制尺寸）

	咨询/下单请联系
	北京华敏新材料科技有限公司                                  微信号：HM189202 直接扫码
[image: 2be82059cd2f2922384fcf195e5dfb06]https://www.huaminxinke.com/
微信号：HM189202
电话：18918477265 
联系人：杨工 女士 销售部长


低电阻&高透ITO导电玻璃（不含AR层）
	ITO玻璃
（不带AR）
	新高透ITO-001
（不带AR）
	新高透ITO-002
（不带AR）
	新高透ITO-003
（不带AR）
	新高透ITO-004
（不带AR）
	新高透ITO-005
（不带AR）

	玻璃厚度/mm
	1.1mm
	1.1mm
	0.7mm
	1.1mm
	1.1mm

	面方阻
	11-12
	10-11
	10-11
	11-12
	14-15

	最大透过率
	90.5%
	91%
	91%
	90.5%
	90.5%

	最大透过波长
	570nm
	550nm
	550nm
	510nm
	450nm

	透过率曲线
（200-1100nm）
	[image: e2a7c30b-9c88-4361-add4-d569fa60c53e]
	[image: d29bfffc-fb19-426e-9604-adbbe83037d7]
	[image: d29bfffc-fb19-426e-9604-adbbe83037d7]
	[image: 35d61f66-0fda-4c4e-b66d-696a26042709]
	[image: a51f859f-88c8-4ab8-9592-a2aa7e04bc42]

	最大尺寸/mm
	350*450
	350*450
	350*450
	350*450
	350*450

	咨询/下单请联系
	北京华敏新材料科技有限公司                                  微信号：HM189202 直接扫码
[image: 2be82059cd2f2922384fcf195e5dfb06]https://www.huaminxinke.com/
微信号：HM189202
电话：18918477265 
联系人：杨工 女士 销售部长



低电阻&超高透ITO导电玻璃（带AR层）
	ITO玻璃（不带AR）
	超高透01-ITO-AR
（带AR）
	超高透02-ITO-AR
（带AR）
	超高透03-ITO-AR
（带AR）

	玻璃厚度/mm
	1.1mm
	1.1mm
	0.7mm/1.1mm

	面方阻
	11-13欧
	10-11欧
	12-14欧

	最大透过率
	94%
	93.5%
	95%

	最大透过波长
	520nm
	560nm
	600nm

	透过率曲线
（200-1100nm）
	[image: 73874b32-58ac-4f67-8101-a2d0cf88ad0c]
	[image: 9df450e5-6a7e-4099-be19-0aec60b0ebdd]
	[image: b817c29d-63e5-40dc-b38b-180a421072d0]

	最大尺寸/mm
	350*450
	350*450
	350*450

	咨询/下单请联系
	北京华敏新材料科技有限公司                             微信号：HM189202 直接扫码
[image: 2be82059cd2f2922384fcf195e5dfb06]https://www.huaminxinke.com/
微信号：HM189202
电话：18918477265 
联系人：杨工 女士 销售部长


                                                                                                                                                北京华敏新材料科技有限公司

低电阻&高透不同厚度的FTO导电玻璃（无AR）
	FTO玻璃（不带AR）
	01-FTO-2.2（不带AR）
	02-FTO-2.2（不带AR）
	03-FTO-1.1（不带AR）
	04-FTO-2.2（不带AR）

	玻璃厚度/mm
	2.2mm
	2.2mm
	1.1mm
	2.2mm

	面方阻
	8-9
	14-15
	14-15
	8-9

	最大透过率
	86%
	84%
	86%
	87%

	最大透过波长
	770nm
	[bookmark: OLE_LINK1]600nm
	[bookmark: OLE_LINK2]630nm
	625nm

	透过率曲线
（200-1100nm）
	[image: 906b9cc8-8136-4736-a1a9-bdbadf6cebab]
	[image: 86468871-2a10-41f9-a9e2-d887b7cd0387]
	[image: abc43c48-68f4-4461-b188-7025a73b0e28]
	[image: D:\Backup\xwechat_files\wxid_unhbj3z38flp22_2970\temp\InputTemp\99aa262f-2a2d-472a-8c5f-adc07f077e99.png]

	原片尺寸/mm
	300*400
	300*400
	300*400
	

	咨询/下单请联系
	北京华敏新材料科技有限公司                                  微信号：HM189202 直接扫码
[image: 2be82059cd2f2922384fcf195e5dfb06]https://www.huaminxinke.com/
微信号：HM189202
电话：18918477265 
联系人：杨工 女士 销售部长




低电阻&高透PET/PEN-ITO导电基底（无AR）
	[bookmark: OLE_LINK6]导电基底
	PET/ITO（不带AR），耐温100度
	PEN/ITO（不带AR），耐温150度

	厚度/mm
	0.125mm
	0.125mm

	面方阻
	6-8欧
	6-8欧

	最大透过率
	84%
	82.5%

	最大透过波长
	550nm
	565nm

	透过率曲线
（200-1100nm）
	[image: D:\Backup\xwechat_files\wxid_unhbj3z38flp22_2970\temp\InputTemp\51cf64bc-b6dd-4d6e-9dc8-6500d01cab9e.png]
	[image: D:\Backup\xwechat_files\wxid_unhbj3z38flp22_2970\temp\InputTemp\4c32cfce-7414-459c-8b0e-e7470d393780.png]

	[bookmark: _Hlk241147989]尺寸/mm
	A4大小
	A4大小

	咨询/下单请联系
	北京华敏新材料科技有限公司                                  微信号：HM189202 直接扫码
[image: 2be82059cd2f2922384fcf195e5dfb06]https://www.huaminxinke.com/
微信号：HM189202
电话：18918477265 
联系人：杨工 女士 销售部长





超白或普白玻璃定制

我司为客户提供白玻璃和凹槽封装玻璃的各种规格尺寸的加工定制：
1. [bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]客户定制白玻璃时需要提供信息：玻璃类型（普白/超白?），玻璃厚度，玻璃尺寸以及数量；
2. 客户定制凹槽封装玻璃时需要提供信息：玻璃厚度，玻璃外尺寸，内槽尺寸，槽深以及数量。
详情可以进一步微信联系。微信号：HM189202 直接扫码：
[image: 2be82059cd2f2922384fcf195e5dfb06]
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