低电阻&高透过率

ITO/FTO导电基材及白玻璃

系列产品

北京华敏科技

2026年09月

浏览全部导电基材及白玻璃产品

| 高透ITO玻璃（无AR） | 超高透ITO玻璃（+AR） | 高透FTO玻璃（无AR） | 柔性ITO基底（无AR） | 超白/普白玻璃（无ITO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) ITO-001-1.1（12欧） | 1）01-ITO-AR-1.1（12欧） | 1）01-FTO-2.2（8欧） | 1）PET-ITO（6-8欧） | 1）钠钙白玻璃（不同厚度） |
| - ITO-002-1.1（10欧） | 2）02-ITO-AR-1.1（10欧） | 2）02-FTO-2.2（14欧） | 2）PEN-ITO（6-8欧） | 2）铝硅白玻璃（不同厚度） |
| - ITO-003-0.7（10欧） - ITO-004-1.1（12欧) - ITO-005-1.1（15欧) | 3）03-ITO-AR-1.1（13欧） 4）03-ITO-AR-0.7（13欧） | 3）03-FTO-1.1（14欧） 4）新04-FTO-2.2（8欧） |  | 3）硼硅白玻璃（不同厚度） 4）凹槽玻璃（定制尺寸） |
| 咨询/下单请联系 | 北京华敏新材料科技有限公司 微信号：HM189202 直接扫码 https://www.huaminxinke.com/ 微信号：HM189202 电话：18918477265 联系人：杨工 女士 销售部长 |  |  |  |

低电阻&高透ITO导电玻璃（不含AR层）

| ITO玻璃 （不带AR） | 新高透ITO-001 （不带AR） | 新高透ITO-002 （不带AR） | 新高透ITO-003 （不带AR） | 新高透ITO-004 （不带AR） | 新高透ITO-005 （不带AR） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃厚度/mm | 1.1mm | 1.1mm | 0.7mm | 1.1mm | 1.1mm |
| 面方阻 | 11-12 | 10-11 | 10-11 | 11-12 | 14-15 |
| 最大透过率 | 90.5% | 91% | 91% | 90.5% | 90.5% |
| 最大透过波长 | 570nm | 550nm | 550nm | 510nm | 450nm |
| 透过率曲线 （200-1100nm） |  |  |  |  |  |
| 最大尺寸/mm | 350*450 | 350*450 | 350*450 | 350*450 | 350*450 |
| 咨询/下单请联系 | 北京华敏新材料科技有限公司 微信号：HM189202 直接扫码 https://www.huaminxinke.com/ 微信号：HM189202 电话：18918477265 联系人：杨工 女士 销售部长 |  |  |  |  |

低电阻&超高透ITO导电玻璃（带AR层）

| ITO玻璃（不带AR） | 超高透01-ITO-AR （带AR） | 超高透02-ITO-AR （带AR） | 超高透03-ITO-AR （带AR） |
| --- | --- | --- | --- |
| 玻璃厚度/mm | 1.1mm | 1.1mm | 0.7mm/1.1mm |
| 面方阻 | 11-13欧 | 10-11欧 | 12-14欧 |
| 最大透过率 | 94% | 93.5% | 95% |
| 最大透过波长 | 520nm | 560nm | 600nm |
| 透过率曲线 （200-1100nm） |  |  |  |
| 最大尺寸/mm | 350*450 | 350*450 | 350*450 |
| 咨询/下单请联系 | 北京华敏新材料科技有限公司 微信号：HM189202 直接扫码 https://www.huaminxinke.com/ 微信号：HM189202 电话：18918477265 联系人：杨工 女士 销售部长 |  |  |

低电阻&高透不同厚度的FTO导电玻璃（无AR）

| FTO玻璃（不带AR） | 01-FTO-2.2（不带AR） | 02-FTO-2.2（不带AR） | 03-FTO-1.1（不带AR） | 04-FTO-2.2（不带AR） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃厚度/mm | 2.2mm | 2.2mm | 1.1mm | 2.2mm |
| 面方阻 | 8-9 | 14-15 | 14-15 | 8-9 |
| 最大透过率 | 86% | 84% | 86% | 87% |
| 最大透过波长 | 770nm | 600nm | 630nm | 625nm |
| 透过率曲线 （200-1100nm） |  |  |  |  |
| 原片尺寸/mm | 300*400 | 300*400 | 300*400 |  |
| 咨询/下单请联系 | 北京华敏新材料科技有限公司 微信号：HM189202 直接扫码 https://www.huaminxinke.com/ 微信号：HM189202 电话：18918477265 联系人：杨工 女士 销售部长 |  |  |  |

低电阻&高透PET/PEN-ITO导电基底（无AR）

| 导电基底 | PET/ITO（不带AR），耐温100度 | PEN/ITO（不带AR），耐温150度 |
| --- | --- | --- |
| 厚度/mm | 0.125mm | 0.125mm |
| 面方阻 | 6-8欧 | 6-8欧 |
| 最大透过率 | 84% | 82.5% |
| 最大透过波长 | 550nm | 565nm |
| 透过率曲线 （200-1100nm） |  |  |
| 尺寸/mm | A4大小 | A4大小 |
| 咨询/下单请联系 | 北京华敏新材料科技有限公司 微信号：HM189202 直接扫码 https://www.huaminxinke.com/ 微信号：HM189202 电话：18918477265 联系人：杨工 女士 销售部长 |  |

超白或普白玻璃定制

我司为客户提供白玻璃和凹槽封装玻璃的各种规格尺寸的加工定制：

- 客户定制白玻璃时需要提供信息：玻璃类型（普白/超白?），玻璃厚度，玻璃尺寸以及数量；

- 客户定制凹槽封装玻璃时需要提供信息：玻璃厚度，玻璃外尺寸，内槽尺寸，槽深以及数量。

详情可以进一步微信联系。微信号：HM189202 直接扫码：